附件 2

# 潮州木雕地理标志产品保护要求

## 一、地理标志产品名称

潮州木雕。

## 二、申请机构

广东省潮州市人民政府。

## 三、产地范围

广东省潮州市现辖行政区域。

## 四、质量要求

（一）原料要求

1.  主材。选用产地范围内木质紧密、纹理清晰、油性好的樟木，木材含水率 8%～13%，其他指标应符合国家相关标准规定。

2.  辅材。产地范围内的杉木、苦楝、黎木、柯木、榕木、柚木、紫檀木等木材，应符合国家相关标准规定。禁止使用速生林木材或人工合成板材。

3.  其他辅料。生漆、桐油、纯金箔等，应符合国家相关标准规定。

（二）工艺流程

1.  雕刻。

选材→凿粗坯→ 细雕刻→打磨→精雕。

（1 ）选材。依设计需求选木料，预留收缩余量，避免形变。

（2）凿粗坯。将画稿粘贴或复写在板面上，再进行施凿，使木雕的体积、结构和线条明朗化。

（3 ）细雕刻。用平刀及斜刀雕刻图案并修光。灵活运用浮雕、沉雕、镂通雕、圆雕的雕刻技法，营造“匀匀、杂杂、通通”的艺术特点，创造出多层次的镂空效果。

（4）打磨。顺木纹走向或逆木纹走向打磨，去除刀刻痕迹，使表面平滑细腻。

（5）精雕。深入内层刻画，加工细节部分的刻画。

2.  贴金装饰。

制漆→ 滤漆→填料→ 上漆→ 荫干→贴金。

（1）制漆。将生漆与桐油按比例制成熟漆。

（2）滤漆。过滤熟漆中的杂质。

（3 ）填料。用生漆调和成漆灰填补作品缺陷处，待干后打磨修整。

（4）上漆。髹一层底漆，使木雕表面光滑。

（5）荫干。将上漆后的木雕放入阴湿环境中荫干，等待贴金最佳时机。控制温度20～25℃、湿度60%～70%为宜。

（6）贴金。用刷子将金箔轻贴于木雕上。

（三）质量特色

1.  感官特色。主件为整体雕刻，以多层镂通雕为核心技法，物像交错穿插，富有立体感， 繁而不乱。板雕不少于 8层镂空，立体镂空雕不少于 20  层镂空。题材以反映潮州本地场景、民间传说、历史典故、戏曲故事等吉祥图案为主，体现潮州传统文化与民俗。木雕雕刻面平整光滑，具有金漆

光泽，呈现黄金质感，漆膜厚度为 0.1～0.6mm、无凹凸感，手感温润如玉，具有樟木和生漆的淡雅清香。

2.  安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。

## 五、专用标志使用管理

潮州木雕产地范围内的生产者，可向广东省潮州市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请，经广东省知识产权局审核，报国家知识产权局核准后予以公告。潮州木雕的检测机构由广东省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。